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Стандартные наборы комплексных испытаний.
Для проверки и анализа проб масел разработаны стандартные комплексы испытаний, что значительно упрощает процесс исследований традиционных смазочных материалов, часто использующихся в промышленном оборудовании и мобильной технике. Всего существует шесть стандартных комплексных тестов для анализа проб отработанных смазочных материалов:

	C1  Смазывающие свойства  — базовый*
	C4  Индустриальные масла*


	C2  Масла дизельных двигателей*
	C5  Технологические масла



	C3  Масла газовых двигателей *
	C6  Турбинные масла



*Для всех масел, используемых в машинах бумажного производства, и любых масел, где может присутствовать избыточная вода, следует проводить дополнительное испытание на наличие воды (D1744).
C1 Смазывающие свойства — базовый: 
Назначение — мониторинг изменения свойств и загрязнения, контроль износа металлов 

Вязкость при 40°C или при 100°C (ASTM D445), Примеси и присадки, элементные металлы по ICP (AE),  % содержания воды *. 
C2 Масла дизельных двигателей: 
Назначение — мониторинг изменения свойств и загрязнения, контроль износа металлов, предоставление информации по безопасному увеличению интервала замены масла

Вязкость при 100°C (ASTM D445), Примеси и присадки, элементные металлы по ICP (AE), Содержание воды (%)*, Содержание гликолей (ASTM D2982), Разбавление топливом (ASTM D3524), Содержание сажи по Вилксу, Щелочное число (ASTM D4739),
C3 Масла газовых двигателей: 
Назначение — мониторинг изменения свойств и загрязнения, контроль износа металлов, предоставление информации по безопасному увеличению интервала замены масла

Вязкость при 100°C (ASTM D445), Примеси и присадки, элементные металлы по ICP (AE), Содержание воды (%)*, Испытание на окисление (FTIR), Нитрация (FTIR), Кислотное число (ASTM D664).
C4 Индустриальные масла: 
Назначение — мониторинг изменения свойств и загрязнения, контроль износа металлов.

Вязкость при 40°C (ASTM D445), Примеси и присадки, элементные металлы по ICP (AE), Содержание воды (%)*, Испытание на окисление (FTIR), Нитрация (FTIR), Кислотное число, (ASTM D664 или D974), Определение класса чистоты (ISO 4406/11500).
C5 Технологические масла: 
Назначение — мониторинг изменения свойств и загрязнения, контроль износа металлов, содержания жира.

Вязкость при 40°C (ASTM D445), Примеси и присадки, элементные металлы по ICP (AE), Содержание воды по Карлу Фишеру (ASTM D1744), Содержание хлора (XRF), Содержание серы (LECO), Содержание жира (FTIR).
C6 Турбинные масла: 
Назначение — информация о чистоте системы, стойкости к окислению, тенденциях по износу деталей.

Вязкость при 40°C (ASTM D445), Примеси и присадки, элементные металлы по ICP (AE), Содержание воды (ASTM D1744), Испытание на окисление (FTIR), Определение класса чистоты (ISO 4406/11500), Отделение воды (ASTM D1401), Испытание на окисление в центрифуге под высоким давлением (RPVOT). 

Для охлаждающих жидкостей разработаны три типовых  комплекса  исследований:
C7— Основной анализ охлаждающей жидкости

Назначение — мониторинг коррозии и содержания ингибиторов для решения вопроса о необходимости техобслуживания.

Измерение кислотно-щелочного баланса pH.

Точка замерзания.

Концентрация Антифриза, %

Точка кипения.

Содержание нитритов.

C8— Анализ охлаждающей жидкости с увеличенным эксплуатационным сроком

Назначение — мониторинг коррозии и содержания ингибиторов для решения вопроса о необходимости техобслуживания.

Измерение кислотно-щелочного баланса pH.

Точка замерзания.

Концентрация Антифриза, %

Точка кипения.

Содержание карбоксилатной кислоты.

C9— Расширенный анализ охлаждающей жидкости с увеличенным эксплуатационным сроком

Назначение — мониторинг коррозии и содержания ингибиторов для решения вопроса о необходимости техобслуживания, определение концентрации кислот, способствующих деструкции.

Измерение кислотно-щелочного баланса pH.

Точка замерзания.

Концентрация Антифриза, %

Точка кипения.

Содержание солей карбоксилатной кислоты.

Анионы по хроматографии

Анализ элементных металлов по ICP

Содержание солей карбоксилатной кислоты

При использовании Программы проверки проб масел  TOSHITSUтм  потребитель может быть уверен, что тесты и анализ проводят специалисты, знающие его технику лучше, чем кто-либо другой. Лаборатории, в которых проводятся исследования,  имеют аккредитацию ISO 17025 A2LA. Это высший уровень точности, получаемый в лабораторных условиях. Потребитель должен знать, что результаты:


-точны;


-повторяемы;


-воспроизводимы;


-прослеживаются по стандарту.
ISO 17025 аккредитация A2LA

· Превосходит стандарт качества ISO 9000.

· Обеспечивает единообразие в соответствии  со стандартом.

· Показывает неопределенности и повторяемости.

· Это самый высокий уровень качества, достижимый в лаборатории, проводится   в аккредитованных органах, соответствующих самым строгим требованиям в отрасли
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